JSDLB-1220型热释电红外探测器说明书

1. 简介

钽酸锂热释电红外探测器是一种性能极其优良的热敏探测器。钽酸锂晶体材料的居里温度在600℃以上，因此，在很宽的室温范围内，材料的热释电系数随温度的变化很小，输出信号的温度变化率只有1―2‰，探测器性能的温度稳定性非常好。钽酸锂热释电探测器主要用于红外辐射温度测量，光谱测量，液体杂质含量分析，气体分析，辐射功率及能量测量，激光功率及能量测量，明火探测，人体移动报警等。JSDLB-1220热释电红外探测器用于快速响应的明火探测。

2 探测器的内部电路及测量电路

3. 热释电红外探测器指标的含义

5. 1   放大器的输出信号Vo(500. 10)=KVs，单位V（伏）。（）内的数字表示500K黑体温度，10Hz调制频率,Vs是探测器的输出信号。

5. 2   放大器的输出噪声VN(10. 4)=KVn，单位Vrms（伏，均方根值）。（）内的数字表示10Hz调制频率，4Hz放大器带宽。Vn是探测器的输出噪声。

# 5. 3   电压响应率Rv(500. 10)=V/P，单位V/W（伏/瓦）。

5. 4   比探测率D*(500. 10. 1) = V/ VN×1/P×(A2Δf)½ = Rv/Vn×(A2Δf)½ 。单位是cmHz½/w。

Vo/ VN—放大器的输出信噪比。

4. 探测器的典型数据表

| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探测器灵敏元面积 | A2 | 2×2 | mm2 |
| 窗口材料 | (4.5±0.3)µmFT |
| 工作电压 | VD | ≥±5 | V |
| 探测器视场 | θ | >110 | 度 |
| 放大器输出信号 | Vo(500. 10) | 500±15% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤35 | mV |
| 电压响应率（无窗口） | Rv(500. 10) | ≥10000 | V/w |
| 比探测率（无窗口） | D*(500. 10. 1) | ≥1×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -43 — +105 | ℃ |

说明：Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号值V。

JSDLB-1220型热释电红外探测器输出信号是无窗口时信号的10%。

淄博新颖传感器有限公司   电话/传真：0533-4260443    联系人：郭丽   13806484537